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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37.548-000 – Conceição dos Ouros - MG.
Tel. (35) 3653-1220 – Fax: (35) 3653-1281 – email: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção Muro de Arrimo
LOCAL: Bairro BNH APTIV - Conceição dos Ouros/MG
PROP: Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros.
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 


Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao projeto do Muro de Arrimo a ser executado no Bairro BNH, APTIV,  município de Conceição dos Ouros – MG.


A construção deverá ser feita de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

1. MURO ARRIMO 

Deverá ser executada pela contratada a escavação manual de valas do terreno para a execução das brocas, vigas baldrames e sapatas, as formas e desformas deverão ser executadas em madeira serrada com E= 2,5 cm, deverão ser utilizados lastro de concreto magro, aplicado em sapatas e baldrames. 


Serão executadas estacas broca de concreto, diâmetro de 20 cm, aproximadamente 3,00 metros de profundidade. A estrutura do muro de contenção compreenderá a implantação de alvenaria em blocos de concreto (14x19x39) cm, além de vigas e pilares em concreto armado conforme projeto. Será executada a cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto.


Será utilizado concreto estrutural virado em obra com resistência característica FCK >= 40 MPA em fundação e em estrutura (Fornecimento e Lançamento de concreto). Na execução da estrutura deverão ser tomados os devidos cuidados a fim de que as peças tenham as dimensões projetadas, mantenham alinhamento e prumo, não se deformem durante a concretagem e que as armaduras sigam as bitolas e dimensões de projeto. O muro em sua face externa, receberá chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura máxima de 5 mm. Após o chapisco o muro receberá reboco com argamassa de cimento e areia no traço 1:2:8, espessura de 20 mm. Após o reboco, o muro receberá pintura com tinta a base de látex PVA, mínimo de duas demãos de tinta.

2. PISO EM CONCRETO ARMADO

Execução do piso em concreto, usinado convencional, FCK = 30 MPA, com aço CA 50, diâmetro de 4,2 mm, malha 15x15 cm, acabamento semi polido, espessura de 15 cm, inclusive fornecimento, regularização de solo, lona plástica, lançamento, adensamento e junta de dilatação cortada.
3. ALAMBRADO


Execução de alambrado em mourões de concreto curvo, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). O alambrado será executado em cima do muro de arrimo e na parte curva do mourão de concreto serão colocados três fios de arame farpado.
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