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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: 	MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS – CALÇAMENTO EM BLOQUETE

END: 	RUA VEREADOR JEFFERSON DE CASTRO, TRAVESSA VICENTE DE PAULA, TRAVESSA MARIA MARTA DE FREITAS, RUA JOSÉ DE MATOS PINTO, RUA JOÃO JOSÉ RIBEIRO, RUA DA PAZ E RUA JOSÉ SANTIAGO MATOS.

[bookmark: _GoBack]PROP: 	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG.
		

DESCRIÇÃO DA OBRA: 
Execução de 2.129,33 m² de calçamento em blocos hexagonais de concreto E= 8 cm, 797,82 m de meio fio e sarjeta (30x10) cm em concreto moldado in loco. 

SERVIÇOS PRELIMINARES:
Inicialmente será executada a regularização do subleito com proctor normal. Serão regularizados 2.367,59 m². As ruas terão 7,00, 5,00, 5,50, 6,50, 7,90 e 7,15 metros de largura para blocos hexagonais de concreto E= 8 cm.

CALÇAMENTO E MEIO FIO: 
Será aberta a vala para a execução do meio fio de concreto. O meio-fio terá as seguintes dimensões: de 10 cm na face superior, 15 cm na face inferior, 22 cm de altura e 797,82 m de comprimento. A execução será nas duas laterais das ruas.
Ao lado do meio fio será executada a sarjeta em concreto estrutural com 30 cm de largura e 10 cm de espessura. A captação das águas pluviais será apenas pela sarjeta, não havendo a necessidade de assentamento de tubos de concreto devido à topografia da rua e pelo volume de água.
 Será colocado o colchão de areia na espessura de 6 cm e posteriormente serão assentados os blocos hexagonais de concreto, espessura de 8 cm e concreto FCK 35MPA. O assentamento deverá seguir o projeto básico, que indica caimento de 3% para as laterais para a captação de águas pluviais.
 As rampas serão executadas no futuro. Haverá somente rebaixamento do meio-fio em pontos pré-determinados (vide projeto), em função da não existência de passeios no trecho. Quando da execução das rampas as mesmas seguirão rigorosamente a NBR9050.
	Ao final do calçamento será executado em concreto o travamento dos blocos evitando que eles se soltem em caso de chuvas fortes.

Conceição dos Ouros (MG), 29 de Abril de 2022.
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Eng.Civil: José Airton Junho dos Reis
CREA 56.250/D
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