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          PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
              _____________________ESTADO DE MINAS GERAIS_____________________
Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.
Tel. (35)3653-1220 - Fax: (35)3653-1281 - E-mail: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br
CNPJ 18.677.609/0001-65


MEMORIAL DESCRITIVO


Obra: Pavimentação em bloco sextavado de concreto
End.: TRAVESSA BENEDITA MENDES PEREIRA, TRAVESSA OLAVO BILAC, RUA MERCÚRIO, TRAVESSA BARÃO DE CAMANDUCAIA, RUA INÁCIO RIBEIRO, RUA MARIA ISOLINA CAMPOS, RUA NEIVA MARIANO PINTO, RUA BENEDITO MAIA DA SILVA, RUA MARIA NAUDA DE CARVALHO, RUA ANTÔNIO BENEDITO DE ASSIS, RUA JORGE MENDES DE CARVALHO.
Prop.: Município de Conceição dos Ouros/MG.

DESCRIÇÃO DA OBRA: 
Execução de 2.979,40 m² de calçamento em blocos hexagonais de concreto E= 8 cm, 1.171,80 m de meio-fio em concreto fck 20mpa pré-moldado e 1.050,80 m sarjeta de concreto urbano fck 15mpa, largura de 30 cm com inclinação de 3%, espessura 10 cm. 

SERVIÇOS PRELIMINARES:
Inicialmente será executada a regularização do subleito com proctor normal. Serão regularizados 3.294,64 m². As ruas terão 4,60, 5,10, 6,10 e 6,60 metros de largura para blocos hexagonais de concreto E= 8 cm.

CALÇAMENTO E MEIO FIO: 
Será aberta a vala para a execução do meio-fio de concreto. O meio-fio terá as seguintes dimensões: de 12 cm na face superior, 16,7 cm na face inferior, 35 cm de altura e 1.171,80 m de comprimento. A execução será nas duas laterais das ruas.
Ao lado do meio-fio será executada a sarjeta em concreto estrutural com 30 cm de largura e 10 cm de espessura. A captação das águas pluviais será apenas pela sarjeta, não havendo a necessidade de assentamento de tubos de concreto devido à topografia da rua e pelo volume de água.
 Será colocado o colchão de areia na espessura de 6 cm e posteriormente serão assentados os blocos hexagonais de concreto, espessura de 8 cm e concreto FCK 35MPA. O assentamento deverá seguir o projeto básico, que indica caimento de 3% para as laterais para a captação de águas pluviais.
	Ao final do calçamento será executado em concreto o travamento dos blocos evitando que eles se soltem em caso de chuvas fortes.

Conceição dos Ouros (MG), 28 de Maio de 2024.
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Eng.Civil: José Airton Junho dos Reis
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